# Эмаль ГФ-92 (Эмаль ГФ-92ХС, ГФ-92ГС)

Цена: 120 руб.

Быстрый заказВ корзину

## ГОСТ 9151-75

### Применение и свойства

Применяется эмаль ГФ-92 ХС (холодной сушки) для покрытия неподвижных обмоток электромашин. Эмаль ГФ-92 ГС (горячей сушки) применяется для покрытия вращающихся и неподвижных частей обмотки электрических машин и аппаратов.

### Характеристики

- Цвет ГФ-92 ХС — серый или красно-коричневый, ГФ-92 ГС — серый.

- Время высыхания до ст. 3 при температуре 20°C эмали ГФ-92 ХС — 24 ч.

- Время высыхания до ст. 3 при температуре 100°C-110°C эмали ГФ-92 ГС — не более 3 ч.

- Рекомендуемая толщина однослойного покрытия — 18-23 мкм.

- Рекомендуемое количество слоев — 2-3.

- Укрывистость пленки ГФ-92 ХС серая — не более 125 г/м², ГФ-92 ХС красно-коричневая — не более 80 г/м²; ГФ-92 ГС — не более 140 г/м².

- Твердость пленки ГФ-92 ХС серая и красно-коричневая — не менее 0,45 усл. ед., ГФ-92 ГС — не менее 0,55 усл. ед.

- Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-1 при температуре (20±0,5)°C ГФ-92 ХС, ГС — не менее 30 с.

- Массовая доля нелетучих веществ ГФ-92 ХС серая — не менее 53-59%, масс, ГФ-92 ХС красно-коричневая — не менее 49-54%,масс, ГФ-92 ГС — не менее 55-60%,масс.

- Степень перетира ГФ-92 ХС серая — не более 20 мкм, ГФ-92 ХС красно-коричневая — не более 25 мкм, ГФ-92 ГС — не более 20 мкм.

- Маслостойкость пленки ГФ-92 ХС, ГС — не менее 10 ч.

- Электрическая прочность пленки при температуре (20±2)°C ГФ-92 ХС серая — не менее 30 кВ/мм, ГФ-92 ХС красно-коричневая — не менее 30 кВ/мм.

- Электрическая прочность пленки после воздействия воды в течение 24 ч. при температуре (20±2)°C

- Удельное электрическое сопротивление пленки при температуре (20±2)°C ГФ-92 ХС серая — не менее 1.Е+13 Омּсм., ГФ-92 ХС красно-коричневая — не менее 1.Е+12 Омּсм., ГФ-92 ГС — не менее 1.Е+13 Омּсм.

- Удельное электрическое сопротивление пленки после действия воды в течение 24 ч. при температуре (20±2)°C ГФ-92 ХС серая — не менее 1.Е+10 Омּсм., ГФ-92 ХС красно-коричневая — не менее 1.Е+10 Омּсм., ГФ-92 ГС — не менее 1.Е+10 Омּсм.

### Разбавитель

В качестве разбавителя используют ксилол, толуол или сольвент.

### Нанесение

Перед нанесением поверхность должна быть сухой, очищена от грязи и пыли, обезжирена. Эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить выше указанными растворителями. Наносят пневматическим распылением, окунанием или наливом.

### Срок эксплуатации

Срок службы покрытия не менее 2 лет.

### Срок хранения

Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления.