Термоусадочные ленты

Упаковка - рулоны по 50 метров

Материал - термоусадочной полиэстер, толщиной 0.13 мм, шириной 15, 20, 25 мм.

Термоусадочной полиэстер - плетеная лента, обладает высокой термической прочностью ,  высокой механической прочностью и отличной усадкой после пропитки. Широко используется для бандажирования обмоток электрических машин.

Характеристики:
•Температурный класс F
•Высокая прочность на разрыв
•Хорошая пропитка
•Отличная усадка после пропитки

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
|  | KY-PP301L | KY-PP301M | KY-PP301H |
| Цвет | белый | Белвый | Белвый |
| Толщина, мм | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Допуск толщины, мм | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
| Стандартная ширина, мм | 15,20,25 | 15,20,25 | 15,20,25 |
| Допуск ширины, мм | ±1 | ±1 | ±1 |
| Стандартная длина, мм | 50±5 | 50±5 | 50±5 |
| Прочность на разрыв, н/10мм | 200 | 200 | 200 |
| Процент усадки (110±2℃,10мин) % | 8 | 24 | 35 |
| Основа | 27±1 | 22±1 | 22±1 |
| Уток | 12±1 | 12±1 | 12±1 |