ЛАК ПРОПИТОЧНЫЙ   ГФ - 95

ГОСТ 8018-70

Назначение:  Лак применяют для пропитки обмоток электрических машин и трансформаторов с изоляцией класса нагревостойкости "В".

Ключевые свойства:

Пленка лака ГФ-95 обладает высокой стойкостью к действию минерального масла и химических реагентов.

Имеет хорошие электрическую прочность и удельное объемное электрическое сопротивление.

Технические характеристики:

| Наименование показателей | Технические требования |
| --- | --- |
| 1. Наличие механических включений | Отсутствие |
| 2. Внешний вид | После высыхания лак должен образовывать глянцевую однородную гладкую пленку |
| 3. Условная вязкость по В3-246, или (В3-4), при температуре (20,0±0,5)ºС, с | 30-50 |
| 4. Массовая доля нелетучих веществ, %, не более | 46-52 |
| 5. Кислотное число, мг КОН, не более | 12 |
| 6. Время высыхания до ст.3 при темп.105-110ºС, ч, не более | 2 |
| 7. Термоэластичность пленки при (105±2)ºС, ч, не менее | 48 |
| 8. Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы Типа ТМЛ (маятник Б) не менее | 0,29 |
| 9. Маслостойкость пленки, Н, н/м | 59,0 |
| 10. Электрическая прочность пленки, МВ/м, не менее при температуре (20±2)ºС | 70 |
| 11. Удельное объемное электрич. сопротивление пленки, при температуре (20±2)ºС Ом.м, не менее | 1*1012 |

Способ нанесения:

Подготовка поверхности: Перед нанесением лака на поверхность предварительно просушивают, при необходимости очищают от загрязнений, зачищают шлифовальной шкуркой  и удаляют пыль.
Метод окрашивания: Лак разбавляют сольвентом ГОСТ 1928-79 ГОСТ 10217-78, ксилолом ГОСТ 9949-76. Лак наносят на поверхность кистью.