Трубки/кембрики для тепло и электроизоляции.

- Свойства и спецификация трубки GLSE

Гибкие трубки из стекловолоконной нити, покрытых силиконовой резиной. Эти трубки имеют хорошие диэлектрические свойства, гибкие. Широко используются как изоляционный материал проводки электромоторов,  электрических приборов.                             
Цвет: белый

Спецификация:

| Тип | Имя |  | Температурный индекс | Показатель горючести | Удельное сопротивление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FSG-3 | GLSE | B1 | 200 (- 30) | UL1441 | 10Ωcm |

| Inside diametre |  | Wall thickness |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nominal | Tolerance | Grade A min | Grade BC1 min |
| 0.5-0.25 | +0.25-0.00 | 0.38 | 0.18 |
| 3-4 | +0.50-0.00 | 0.46 | 0.23 |
| 5-6 | +0.50-0.00 | 0.50 | 0.28 |
| 7-9 | +0.60-0.00 | 0.50 | 0.28 |
| 10-12 | +0.80-0.00 | 0.64 | 0.40 |
| 14-18 | +0.80-0.00 | 0.68 | 0.48 |
| 20-30 | +1.00-0.00 | 0.70 | 0.50 |

Breakdown Voltage：（V）

| Grade | Lowest central value | Lowest individual value |
| --- | --- | --- |
| A | 7000 | 5000 |
| B | 4000 | 2500 |
| C1 | 2500 | 1500 |

- Свойства и спецификация трубки GU

- Цвет: жёлтый

- Гибкие трубки из стекловолоконной нити, покрытых полиуретановым лаком. Эти трубки имеют хорошие диэлектрические свойства, гибкие. Широко используются как изоляционный материал проводки электромоторов, электрических приборов.

| Материал основы | Тип покрытия | t° класс | Раб. t, °С | Номинал. напр. V | Размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стекловолокно | полиуретан | F | 155 °С | Min 2,5kV | 0,5-18 mm |