# Лак МЛ–92 для покрытия электроизоляционных деталей

### Лак электроизоляционный МЛ–92 выпускается по ГОСТ 15865–70

### Назначение лака электроизоляционного МЛ–92

Для пропитки обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов и для покрытия электроизоляционных деталей.

### Состав лака электроизоляционного МЛ–92

Лак МЛ-92 представляет собой раствор смеси глифталевого лака и меламиноформальдегидной смолы К-421-2 в органических растворителях.

### Свойства лака электроизоляционного МЛ–92

Лак МЛ-92 по преимущественному назначению относится к материалам, которые подвергаются действию электрических напряжений, тока, электрической дуги и поверхностных разрядов и имеет класс нагревостойкости В по ГОСТ 8865, что соответствует температуре 130оС. Изделия, покрытые лаком, могут эксплуатироваться в условиях умеренного и тропического климата как внутри помещения, так и под навесом или в помещениях (объёмах), где колебания  температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха. Температурный диапазон применения лака МЛ-92 от минус 60оС до + 120°С.

| Технические характеристики лака электроизоляционного МЛ–92 |  |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | глянцевая однородная гладкая пленка от светло–коричневого до темно коричневого цвета |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ–246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °C, с | 25–50 |
| Массовая доля нелетучих веществ,%C, с | 50–55 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (105 -110) °C, ч, не более | 1 |
| Электрическая прочность пленки, МВ/м, не менее при температуре (20 ± 2) °C при температуре (130 ± 2) °C после действия воды в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °C | 70 40 30 |
| Способность просыхания лака в толстом слое при температуре (115–120) °C, ч, не более | 16 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору М–3, усл. ед., не менее | 0,40 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление пленки, Ом х м, не менее при температуре (20 ± 2) °C при температуре (130 ± 2) °C после действия воды в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °C | 1∙1012 1∙109 5∙1010 |

### Цветовые решения лака МЛ–92

После высыхания лак МЛ-92 образует поверхность от светло-коричневого до темно-коричневого цвета.

### Хранение лака МЛ–92

Гарантийный срок хранения лака — 12 месяцев со дня изготовления.

Лак МЛ-92 хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от минус 40оС до +40о С.

### Срок службы лака МЛ–92

При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов и сушке покрытий, допускается нанесение лака МЛ-92 по алюминиевым сплавам без предварительного грунтования; эксплуатация покрытий в зонах с умеренным и тропическим климатом. При этом обеспечиваются электроизоляционные свойства покрытия.

### Фасовка

Фасовка лака электроизоляционного  МЛ-92 производится в специальную промышленную тару с учетом всех требований потребителя.

### Категории

МЛ-92, лак, электроизоляция, алюминий, атмосферостойкость, трансформаторы, электрические машины

### Применение лака МЛ–92

Лаком электроизоляционным МЛ-92 пропитывают обмотки у электрических машин, аппаратов и трансформаторов, им покрывают электроизоляционные детали, нанося методом окунания или наливом в 1-2 слоя.

При необходимости лак МЛ-92 разбавляют ксилолом, толуолом или смесью одного из этих растворителей с уайт – спиритом в соотношении 3:1. Толщина однослойного покрытия лаком составляет от 20 до 30 мкм.

Первый слой лака перед повторным окунанием и второй слой лака перед горячей сушкой выдерживают при температуре (20 ± 2)°С в течение 15 - 20 мин. Затем сушат при температуре (105 – 110) °С в течение 1 ч.

В толстом слое лак просыхает при температуре 120°С в течение 16ч.

Расход на однослойное покрытие лаком от 40 до 48 г/м2.

### Меры предосторожности

При проведении  работ с лаком МЛ-92, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от огня!

### Основные преимущества лака электроизоляционного МЛ–92

- Лак МЛ-92 относится к материалам, которые подвергаются действию электрических напряжений, тока, электрической дуги и поверхностных разрядов;

- Лак МЛ-92 обладает высокими электроизоляционными свойствами;

- Изделия, обработанные лаком МЛ-92, эксплуатируются в условиях различных климатических зон, выдерживая высокое температурное воздействие (до 130°С).