# Эмаль ЭП-9111

## ТУ 2312-025-05758799-97

### Применение и свойства

Эмаль ЭП-9111 используют для окраски обмоток электрических машин, электрооборудования в силовых цепях локомотивов и электропоездов. Данная эпоксидная эмаль выпускается различных цветов и наносится методом распыления, обливом или кистью, при необходимости краску разбавляют ксилолом или сольвентом. Материал одноупаковочный.

### Характеристики ЭП-9111

- Цвет — различный;

- Время высыхания до ст. 3 при температуре (20±0,5) °C — 4 часа;

- Массовая доля нелетучих веществ — 55-65%;

- Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре (20±0,5) °C — 120-160 с;

- Удельное объемное электрическое сопротивление при температуре 15-35 °C — не менее 1ּ1012 Омּм;

- Электрическая прочность — не менее 10 МВ/м;

- Термоэластичность покрытия при температуре 150 °C — не менее 5 часов;

- Маслостойкость при температуре 150 °C не менее 98 Н.

### Разбавитель

Эмаль ЭП-9111 разбавляют ксилолом или сольвентом.

### Нанесение

Поверхность перед нанесением очистить от грязи и пыли. Эмаль тщательно перемешать до однородной массы, при необходимости разбавить вышеуказанным разбавителем до рабочей вязкости. Наносится методом распыления, обливом или кистью.

### Срок хранения

Срок хранения в невскрытой заводской упаковке составляет 6 месяцев со дня изготовления