F-DMD

(Пленкосинтокартон 515 -F Класс)

Пояснение и Применение: F-DMD представляет собой рулонный гибкий трехслойный композиционный электроизоляционный 515 материал, состоящий из полиэтиллентереферталатной пленки, оклеенной с двух сторон полиэфирной бумагой. 70% пропитанный смолой(тоже называется DMD70) F-DMD обладает высокими диэлектрическими свойствами, хорошой теплостойкостью, высокими механическими показателями. Удобен применяется в качестве пазовой изоляции, крышки-клина электрических машин мальных и средних размеров в системе изоляции класса нагревостойкости F (155°С). F-DMD-A более гибкий, чем F-DMD.

Главные спецификации: F-DMD Наименование показателя Едизм F-DMD(Пленкосинтокартон 515) Номинальная толщина мм 0.15 222 0.18 232 0.20 242 0.23 252 0.25 262 0.30 27H2 0.35 2102 0.40 2122 Толщина полиэтилентерефталатной пленки мм 0.05 0.075 0.10 0.125 0.15 0.19 0.25 0.30 допуск толщины мм ±0.020 ±0.030 ±0.040 плотность и толщина г/м² 160 190 230 260 300 360 450 510 Прочность на разрыв (не менее) продольное в исходном состоянии Н/ 10мм 80 100 120 130 150 170 200 300 после перегиба 80 90 105 115 130 150 180 220 поперечное в исходном состоянии 80 90 105 115 130 150 180 220 после перегиба 70 80 95 100 120 130 160 200 Удлинение(не менее) продольное в исходном состоянии % ≥ 10 ≥ 5 поперечное в исходном состоянии ≥ 15 ≥ 5 Пробивное напряжение, (не менее) кВ 6 7 9 10 12 15 18 20 Адгезия (22℃) Не отслаиваться Адгезия (180±2℃ 10 мин.) Не отслаиваться, нет пузырей, и смещении Прочность во влажности нет деламинации F-DMD-A Наименование показателя Едизм F-DMD-A(Пленкосинтокартон 515A) Номинальная толщина мм 0.15 0.18 0.20 0.23 0.25 0.30 0.35 0.40 Толщина полиэтилентерефталатной пленки мм 0.05 0.075 0.10 0.125 0.15 0.19 0.25 0.30 допуск толщины мм ±0.020 ±0.030 ±0.040 плотность и толщина г/м² 150 ±22 190 ±28 210 ±32 240 ±36 260 ±39 310 ±46 390 ±58 440 ±66 Прочность на разрыв (не менее) продольное в исходном состоянии Н/ 10мм 80 100 120 130 150 170 200 300 после перегиба 80 90 105 115 130 150 180 220 поперечное в исходном состоянии 80 90 105 115 130 150 180 220 после перегиба 70 80 95 100 120 130 160 200 Удлинение(не менее) продольное в исходном состоянии % ≥ 10 ≥ 5 поперечное в исходном состоянии ≥ 15 ≥ 5 Пробивное напряжение, (не менее) кВ 6 7 9 10 11 12 13 16 Адгезия (22℃) Не отслаиваться Адгезия (180±2℃ 10 мин.) Не отслаиваться, нет пузырей, и смещении Прочность во влажности нет деламинации